ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ 
БИТУМИРОВАННАЯ И ДЕГТЕВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 515-77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом полимерных строительных материалов (ВНИИстройполимер)

Зам. директора по научной работе Ю. Н. Паншин

Руководитель темы Н. М. Москалев

Исполнители Н. И. Фаворская, Т. А. Мелькумов, З. П. Гнидкина

Научно-исследовательским институтом автотракторных материалов

Зам. директора по научной работе Г. Н. Назаров

Руководитель темы А. Д. Шуляк

Исполнители Б. Л. Штейнград( С. В. Агафонов

ВНЕСЕН министерством промышленности строительных материалов СССР

Член коллегии В. И. Добужинский

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор А. В. Гличев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 мая 1977 г. № 1209

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ БИТУМИРОВАННАЯ И ДЕГТЕВАЯ Технические условия Bituminized and tarred paper. Specifications | ГОСТ 515-77 Взамен ГОСТ 515-56 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов 
Совета Министров СССР от 16 мая 1977 г. № 1209 
срок действия установлен

с 01.07.78 г.

Настоящий стандарт распространяется на битумированную и дегтевую бумагу, предназначенную для упаковки различных изделий с целью защиты их от воздействия влаги.

# 1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от пропиточного состава упаковочная битумированная и дегтевая бумага должна выпускаться марок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование бумаги | Марка бумаги | Масса 1 м2 бумаги-основы, г | Пропитывающий состав | Масса рулона, кг, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага упаковочная битумированная | БУ-Б | 160 | Нефтяные битумы | 20 |
| Бумага упаковочная дегтевая | БУ-Д | 160 | Коксохимичес-кие продукты | 20 |

1.2. Примеры условных обозначений бумаги упаковочной битумированной и дегтевой:

Бумага БУ-Б ГОСТ 515-77;

Бумага БУ-Д ГОСТ 515-77.

1.3. Бумага должна выпускаться в рулонах шириной 1000 мм. Предельные отклонения по ширине рулона (5 мм.

По согласованию с потребителем допускается выпускать бумагу в рулонах другой ширины.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бумага должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.2. Для изготовления упаковочной бумаги должны применяться(

битумы нефтяные по ГОСТ 11954-66, ГОСТ 1544-52 и ГОСТ 9848-74;

смола каменноугольная по нормативно-технической документации(

пек каменноугольный по ГОСТ 1038-75;

масло антраценовое по нормативно-технической документации;

бумага-основа по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.3. Показатели качества бумаги должны соответствовать значениям( указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение для бумаги марки | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | БУ-Б | БУ-Д |  |
| Температура размягчения пропиточного состава, °С, в пределах | 40-50 | 28-32 | По 11506-73 и ГОСТ 9950-83 |
| Отношение массы пропиточного состава к массе абсолютно сухой основы, не менее | 0,75 | 0,80 | По ГОСТ 2678-87 |
| Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее | 166,6 (17) | 166(6 (17) | По ГОСТ 2678-87 и п. 4.2 настоящего стандарта |
| Гибкость на стержне диаметром 10 мм при температуре (18(2) °С | Не должно появляться трещин | По ГОСТ 2678-87 и п. 4.3 настоящего стандарта |
| Водонепроницаемость под давлением столба воды высотой 50 мм, ч, не менее | 20 | 20 | По ГОСТ 2678-87 и п. 4.4 настоящего стандарта |
| Водопоглощение при атмосферном давлении, в течение 3 ч, %, не более | 32 | 35 | По ГОСТ 2678-87 |
| Потери массы при нагревании при температуре 70 °С в течение 5 ч, %, не более | 5,0 | 5,0 | По ГОСТ 2678-87 |
| Прочность на излом при многократных перегибах - число двойных перегибов в среднем по двум направлениям, не менее | 5 | 5 | По ГОСТ 13525.2-80 |

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.4. Поверхность упаковочной бумаги должна быть матовой, темно-коричневого или черного цвета.

2.5. В бумаге не допускаются участки непропитанной основы, складки, трещины, разрывы кромок, проколы и другие отверстия, видимые при просвечивании невооруженным глазом.

Допускается не более двух разрывов кромок длиной до 30 мм каждый на длине полотна 10 м.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.6. В одном рулоне упаковочной бумаги допускается не более трех полотен. Минимальная длина полотна не должна быть менее 3 м. Концы полотен должны быть ровно обрезаны. В партии не допускается более 5 % составных рулонов.

2.7. Торцы рулонов должны быть ровными.

2.8. Бумага в рулоне не должна слипаться.

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки по ГОСТ 2678-87.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

# 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Общие требования к проведению испытания, проверка внешнего вида и определение линейных размеров - по ГОСТ 2678-87.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

4.2. Определение разрывной силы при растяжении проводят на трех образцах-полосках, вырезанных, в продольном направлении, и на трех образцах-полосках, вырезанных в поперечном направлении, размерами (220(1)((50(1) мм. За величину разрывной силы принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний шести образцов рулона.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

4.3. Определение гибкости проводят на металлическом стержне. При подготовке к испытанию стержень вместе с образцом помещают в сосуд с водой.

(Введен дополнительно. Изм. № 1).

4.4. При определении водонепроницаемости диаметр образца должен быть не менее 80 мм.

(Введен дополнительно. Изм. № 1).

# 5. МАРКИРОВКА( УПАКОВКА( ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение упаковочной бумаги - по ГОСТ 2551-75.

# 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие битумированной и дегтевой упаковочной бумаги требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных стандартом.

6.2. Гарантийный срок хранения - 6 мес. со дня изготовления бумаги.