ГОСТ 3.1704-81

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ

ПАЙКА И ЛУЖЕНИЕ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Единая система технологической документации ПРАВИЛА ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ Пайка и лужение Unified system of technological documentation. Rules for writing down operations and manufacturing steps. Brazing, soldering and tinning | ГОСТ 3.1704-81 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.82

1. Настоящий стандарт устанавливает правила записи операций и переходов в технологических процессах пайки и лужения.

2. Устанавливаются полная и краткая формы записи наименования операций пайки и лужения.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

3. Краткими наименованиями операций пайки и лужения являются соответственно «пайка» и «лужение».

4. Полное наименование операции пайки следует записывать в соответствии с приложением 1 по первым трем признакам. Например: «Пайка композиционным припоем в вакууме в печи».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Полное наименование операции лужения следует записывать в соответствии с приложением 2.

6. Допускается в полном наименовании операции отражать степень механизации и автоматизации операции пайки (лужения). Например: «Пайка композиционным припоем в вакууме в печи автоматическая».

7. Полное наименование операций пайки и лужения следует применять при маршрутном описании технологического процесса. При операционном описании в документах наименование операций следует записывать в краткой форме.

8. Допускается вместо наименования операции указывать ее код по «Классификатору технологических операций в машиностроении и приборостроении».

9. В содержание операции (перехода) должны входить:

- ключевое слово, выраженное глаголом в неопределенной форме («паять» или «лудить»);

- наименование способа пайки или лужения;

- наименование объектов пайки или лужения.

Наименование объектов не указывается, если они не обязательны для их идентификации.

Допускается по усмотрению разработчика документа включать в содержание операции (перехода):

- наименование способа принудительного заполнения зазора припоем;

- ссылку на документы, содержащие необходимую для выполнения операции (перехода) информацию.

10. Порядок формирования записи содержания операции (перехода) пайки проводят по схеме:

6-10. (Измененная редакция, Изм. № 1).

11. Порядок формирования записи содержания операции (перехода) лужения проводят по схеме:

Для однозначного понимания записи содержания операции (перехода) пайки или лужения в запись необходимо вводить соответственно слово «пайкой» или «лужением».

12. Запись содержания операции (перехода) следует выполнять в соответствии с приложением 6 (при отсутствии некоторых признаков в условном коде ставятся нули) - примеры 1-3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

13. В содержании операции (перехода) должны быть отражены все необходимые действия по пайке (лужению) изделия или его составных частей, выполняемые в технической последовательности исполнителем или исполнителями на одном рабочем месте. Например, в содержании операции пайки могут присутствовать записи: «Протереть ацетоном поверхности, подлежащие пайке»; «Контроль ОТК сборки под пайку». В случае выполнения на данном рабочем месте прочих видов работ, кроме пайки, выполняемых другими исполнителями, их действия также следует отражать в содержании операции, руководствуясь соответствующими нормативно-техническими документами.

14. В документы следует включать записи, отражающие все необходимые требования и средства, обеспечивающие качество изделия (например, «При выполнении пайки обеспечить заполнение паяльного зазора на всю глубину»).

15. При текстовой записи информации в документах допускается применять сокращения слов и словосочетаний, приведенные в приложениях 1-5. При этом необходимо следить, чтобы информация понималась однозначно.

16. При разработке документа следует отражать все необходимые требования и средства, обеспечивающие безопасность труда во время пайки.

Запись информации и оформление документа следует выполнять в соответствии с требованиями нормативно-технических документов системы стандартов безопасности труда.

17. Условные коды, приведенные в приложениях, следует применять только при формировании записи содержания операции или перехода. Запись условных кодов в технологические документы не требуется.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

# НАИМЕНОВАНИЕ СПОСОБОВ ПАЙКИ И ИХ УСЛОВНЫЕ КОДЫ

| Условный код | Наименование |
| --- | --- |
|  | признака | способа |
|  |  | полная запись | сокращенная запись |
| 1 | По получению припоя | Готовым полностью расплавляемым припоем | Гот. полн. распл. прип. |
| 2 |  | Композиционным припоем | Комп. прип. |
| 3 |  | Контактно-реактивный | Конт.-реакт. |
| 4 |  | Реактивно-флюсовый | Реакт.-флюс. |
| 5 |  | Контактно-твердогазовый | Конт.-твердогаз. |
| 1 | По удалению окисной пленки | Флюсовый | Флюс. |
| 2 |  | Ультразвуковой | Ультразв. |
| 3 |  | В активной газовой среде | В акт. газ. ср. |
| 4 |  | В нейтральной газовой среде | В нейтр. газ. ср. |
| 5 |  | В вакууме | В вак. |
| 6 |  | Абразивный | Абразив. |
| 1 | По источнику нагрева | Паяльником | Паяльн. |
| 2 |  | Нагретыми штампами | Нагр. штамп. |
| 3 |  | Нагретыми блоками | Нагр. блок. |
| 4 |  | Нагревательными матами | Нагрев. мат. |
| 5 |  | Нагретым газом | Нагр. газ. |
| 6 |  | Погружением в расплавленную соль | Погр. в распл. соль |
| 7 |  | Погружением в расплавленный припой | Погр. в распл. прип. |
| 8 |  | Волной припоя | Волн. прип. |
| 9 |  | Экзотермический | Экзотерм. |
| 10 |  | Электролитный | Электролит. |
| 11 |  | В печи | - |
| 12 |  | Газопламенный | Газоплам. |
| 13 |  | Световыми лучами | Свет. луч. |
| 14 |  | Инфракрасными лучами | Инфракр. луч. |
| 15 |  | Лазерный | Лазер. |
| 16 |  | Электронно-лучевой | Электронно-луч. |
| 17 |  | Плазменный | Плазм. |
| 18 |  | Дуговой | Дутов. |
| 19 |  | Тлеющим разрядом | Тлеющ. разр. |
| 20 |  | Индукционный | Индукц. |
| 21 |  | Электросопротивлением | Эл. сопрот. |
| 22 |  | Дуговым разрядом в вакууме | Дутов. разр. в вак. |
| 23 |  | Конденсационный | Конденс. |
| 1 | По заполнению зазора припоем | Капиллярный | Капилл. |
| 2 |  | Некапиллярный | Некапилл. |
| 1 | По кристаллизации паяного шва | С кристаллизацией при охлаждении | С крист. при охл. |
| 2 |  | С кристаллизацией при выдержке (диффузионный) | С крист. при выдер. (дифф.) |
| 1 | По наличию давления | Под давлением | Под давл. |
| 2 |  | Без давления | Без давл. |
| 1 | По одновременности выполнения паяных соединений | Одновременный | Одновр. |
| 2 |  | Неодновременный (ступенчатый) | Неодновр. (ступ.) |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

# НАИМЕНОВАНИЕ СПОСОБОВ ЛУЖЕНИЯ И ИХ УСЛОВНЫЕ ВОДЫ

| Условный код | Наименование способа |
| --- | --- |
|  | полная запись | сокращенная запись |
| 1 | Флюсовый | Флюс. |
| 2 | Ультразвуковой | Ультразв. |
| 3 | В активной газовой среде | В актив. газ. ср. |
| 4 | В нейтральной газовой среде | В нейтр. газ.ср. |
| 5 | В вакууме | В вак. |
| 6 | Абразивный | Абраз. |
| 7 | Абразивно-кристаллический | Абраз.-крист. |
| 8 | Абразивно-кавитационный | Абраз.-кавитац. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

# НАИМЕНОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЗОРА ПРИПОЕМ И ИХ УСЛОВНЫЕ КОДЫ

| Условный код | Наименование способа |
| --- | --- |
|  | полная запись | сокращенная запись |
| 1 | Гидромеханический | Гидромех. |
| 2 | Вакуумированием | Вакуумир. |
| 3 | Электромагнитный | Эл.-маг. |
| 4 | Заливкой | Заливк. |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

# НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПАЙКИ ИЛИ ЛУЖЕНИЯ И ИХ УСЛОВНЫЕ КОДЫ

| Условный код | Запись информации |
| --- | --- |
|  | полная | сокращенная |
| 1 | Деталь | Дет. |
| 2 | Сборочная единица | Сб. ед. |
| 3 | Заготовка | Загот. |
| 4 | Образец-свидетель | Обр.-свид. |
| 5 | Технологическая проба | Технол. проба. |
| 6 | Технологическая прокладка | Технол. прокл. |
| 7 | Технологическая пластина | Технол. пластина |
| 8 | Технологические отверстия | Технол. отв. |
| 9 | Дефект | - |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

# ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ И ИХ УСЛОВНЫЕ КОДЫ

| Условный код | Запись информации |
| --- | --- |
|  | полная | сокращенная |
| 1 | Согласно чертежу | Согл. черт. |
| 2 | Согласно эскизу | Согл. эск. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

# ПРИМЕРЫ ПОЛНОЙ И СОКРАЩЕННОЙ ЗАПИСИ СОДЕРЖАНИЯ ОПЕРАЦИЙ (ПЕРЕХОДОВ) ПАЙКИ И ЛУЖЕНИЯ

| Номер примера | Условный код операции (переходов) | Полная запись содержания операции (перехода) | Сокращенная запись содержания операции (перехода) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паять 1000101321 | Паять готовым полностью расплавляемым припоем с кристаллизацией при охлаждении одновременной электромагнитной пайкой | Паять гот. полн. распл. прип. с крист. при охл. одновр. эк.-магн. пайкой |
|  |  | сборочные единицы позиции 2 и 3 согласно чертежу | сб. ед. поз. 2 и 3 согл. черт. |
| 2 | Лудить 712 | Лудить абразивно-кристаллическим лужением детали | Лудить абраз.-крист. лужением дет. |
|  |  | позиции 1 и 2 согласно эскизу | поз. 1 и 2 согл. эск. |
| 3 | Паять 3000201010 | Паять контактно-реактивной диффузионной одновременной пайкой детали позиции 1 и 2 | Паять конт.-реакт. дифф. одновр. пайкой дет. поз. 1 и 2 |

Примечание. Примеры даны в соответствии с приложениями 1-5.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.02.81 № 444

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ИЗДАНИЕ (июль 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1982 г. (ИУС 4-83)