ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.202-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Государственным комитетом СССР по делам строительства

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. Н. Иорамашвили, канд. техн. наук; Л. Н. Пицкель, канд. техн. наук (руководители темы); Р. З. Элькинсон, канд. техн. наук; Р. М. Бурсова; П. А. Стефанович, канд. техн. наук; Л. М. Лейбенгруб

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам. министра Р. Т. Кривобородов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 сентября 1979 г. № 174

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система показателей качества продукции. Строительство ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Номенклатура показателей Quality ratings system. Bulding. Asbestoscement products. Nomenclature of characteristics | ГОСТ 4.202-79 |
| --- | --- |
| Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 сентября 1979 г. № 174 срок введения установлен |
| с 01.07.1980 г. |

Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новых изделий;

аттестации изделий, прогнозировании и планировании их качества;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды изделий.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

# 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование критериев, показателей качества и единицы измерения | Условное обозначение показателей качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Сосредоточенная нагрузка от штампа, кН (кгс) | Fшт |
| 1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2) |  |
| 1.1.3. Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс) | Fпл |
| 1.1.4. Гидравлическое давление при испытании на водонепроницаемость, МПа (кгс/см2) | Рвн |
| 1.1.5. Гидравлическое давление при испытании на разрыв, МПа (кгс/см2) или предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см2) | Рр или |
| 1.1.6. Нагрузка при испытании на раздавливание, Н (кгс), или предел прочности при раздавливании, МПа (кгс/см2) | Fразд или |
| 1.1.7. Нагрузка при испытании на изгиб, Н (кгс), или предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2) | Fизг или |
| 1.1.8. Правильность геометрической формы | - |
| 1.1.8.1. Отклонение от плоскостности, мм | - |
| 1.1.8.2. Отклонение от прямоугольности, мм | - |
| 1.1.8.3. Отклонение от номинальных размеров, мм | - |
| 1.1.8.4. Внешний вид (отсутствие видимых дефектов) | - |
| 1.2. Показатели надежности |  |
| 1.2.1. Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс(см/см2) | Rуд |
| 1.2.2. Плотность (объемная масса), г/см3 | ( |
| 1.2.3. Водопоглощение, г/см3 | W |
| 1.2.4. Коробление, мм | К |
| 1.2.5. Морозостойкость, цикл | Мрз |
| 1.3. Показатели технологичности |  |
| 1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел-ч/туп (для труб и муфт - чел-ч/кут) | Тизг |
| 1.3.2. Материалоемкость, кг/м3 | М |
| 1.3.2.1. Удельный расход цемента, кг/туп (для труб и муфт – кг/кут) | - |
| 1.3.2.2. Удельный расход асбеста, кг/туп (для труб и муфт – кг/кут) | - |
| 1.3.3. Степень механизации и автоматизации изготовления, % | - |
| 1.4. Показатели транспортабельности |  |
| 1.4.1. Масса, кг | - |
| 1.4.2. Габаритные размеры, мм | - |
| 1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования | - |
| 1.5. Эстетические показатели |  |
| 1.5.1. Соответствие цвета, интенсивности и равномерности окраски эталону | - |
| 2. Стабильность показателей качества |  |
| 2.1. Среднее квадратическое отклонение или коэффициент однородности по показателю 1.1.6 (для труб) или 1.2.2 (для листов) | S или К0 |
| 3. Экономические показатели |  |
| 3.1. Себестоимость, руб/туп (для труб и муфт – продукции руб/кут) | С |
| 3.2. Рентабельность, % | П/К |
| 3.3. Годовой народнохозяйственный экономический эффект, руб | Э |
| 3.4. Энергоемкость | - |
| 3.4.1. Расход электроэнергии, кВт(ч/туп (для труб и муфт –кВт(ч/кут) | - |
| 3.4.2. Расход теплоэнергии, тыс(ккал/туп (для труб и муфт – тыс(ккал/кут) | - |
| 4. Конкурентоспособность на внешнем рынке (патентно-правовые показатели) |  |
| 4.1. Патентная защита | - |
| 4.2. Патентная чистота | - |
| 4.3. Пригодность для экспорта | - |

Измененная редакция. Изм. № 1.

1.2. Для отдельных видов асбестоцементных изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).

# 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества асбестоцементных изделий в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.

2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня асбестоцементные изделия подразделяют на группы:

листы;

трубы;

панели и плиты покрытий;

фасонные детали.

2.3. Показатели внешнего вида и требования к форме и линейным размерам должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все группы изделий.

2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование показателя качества | Листы | Трубы | Панели и плиты | Фасонные детали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профилированные | плоские | напорные | безнапорные | муфты |  |  |
|  | волнистые | детали |  |  |  |  |  |  |
| Сосредоточенная нагрузка от штампа | ( | - | - |  | - | - | - | - |
| Предел прочности при изгибе | ( | ( | - | - | - | - | - | - |
| Испытательная планочная нагрузка | ( | - | - | - | - | - | - | - |
| Гидравлическое давление при испытании на водонепроницаемость | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Гидравлическое давление при испытании на разрыв или предел прочности при разрыве | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Нагрузка при испытании на раздавливание или предел прочности при раздавливании | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Нагрузка при испытании на изгиб или предел прочности при изгибе | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Ударная вязкость | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Плотность (объемная масса) | + | + | + | - | - | - | + | + |
| Морозостойкость | + | + | + | - | - | - | + | + |

Примечание. Знак «+» означает применяемость; знак «-» - неприменяемость; знак «(» - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.5. Применяемость показателей качества для асбестоцементных изделий, не указанных в табл. 2 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального назначения.