ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ КАМЕННЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.206-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г. Н. Бабикова (руководитель темы); В. А. Елин, канд. техн. наук; Т. С. Шапошникова; В. П. Генералова; Л. В. Дробинина

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Заместитель министра И. В. Ассовский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1983 г. № 285

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

СТРОИТЕЛЬСТВО. 	ГОСТ

МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ КАМЕННЫЕ 	4.206-83

Номенклатура показателей

Quality rating system. Building. Stone wall materials. 	Взамен

Nomenclature of characteristics 	ГОСТ 4.206-79

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1983 г. № 285 срок введения установлен

с 01.07.84

Настоящий стандарт распространяется на каменные стеновые материалы, изготовляемые из сырья различных видов, и устанавливает номенклатуру показателей качества каменных стеновых материалов для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;

выборе оптимального варианта новой продукции;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

представление отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей и качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды стеновых материалов, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

1.1. Номенклатура показателей качества каменных стеновых материалов по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование критерия, показателя качества, единица измерения | Обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ |
| 1.1. Показатели назначения |
|  | 1.1.1. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) | Rсж |
| 1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2) | Rизг |
| 1.1.3. Водопоглощение, % | Wпог |
| 1.1.4. Морозостойкость, циклы | Мрз |
| 1.1.5. Отпускная влажность, % | - |
| 1.1.6. Теплопроводность, ккал/м(ч((С | - |
| 1.1.7. Коэффициент размягчения | Кр |
| 1.1.8. Включения (известковые, песка, глины и другие прослойки) | - |
| 1.2. Показатели конструктивности |
|  | 1.2.1. Размеры и отклонения от них, мм | L, H, S |
| 1.2.2. Размеры и форма пустот, толщина стенок, мм | - |
| 1.2.3. Отклонения формы и расположения поверхностей, мм | - |
| 1.2.4. Средняя плотность, кг/м3 |  |
| 1.2.5. Пустотность, % | - |
| 1.2.6. Масса, кг | т |
| 1.3. Показатели технологичности |
|  | 1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/ед. продукции | Ти |
| 1.3.2. Удельная материалоемкость, кг/ед. продукции | М |
| 1.3.3. Степень механизации изготовления, % | Ми |
| 1.3.4. Степень автоматизации изготовления, % | Аи |
| 1.3.5. Удельная энергоемкость, кВт(ч/ед. продукции | Эуд |
| 1.4. Показатели транспортабельности |
|  | 1.4.1. Трудоемкость контейнеризации и пакетирования, чел.-ч | Т |
| 1.5. Показатели эстетические |
|  | 1.5.1. Отклонения показателей внешнего вида (трещины, сколы ребер и граней, отбитость и притупленность углов и ребер и др.), мм, число | - |
| 1.5.2. Вид лицевых поверхностей, эталон | - |
| 1.5.3. Цвет лицевых поверхностей, эталон | - |
| 1.5.4. Отклонения показателей внешнего вида отделочного покрытия (наколы, пузыри, плешины, наплывы, волнистость и другие) мм, число | - |
| 2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА |
| 2.1. Количество внутризаводского брака (в том числе недожог, пережог или недогас), % | Бр |
| 2.2. Число рекламаций и объем зарекламированной продукции в общем объеме поставки, % | - |
| 2.3. Число изделий с отклонениями от показателей внешнего вида, % | - |
| 2.4. Число половняка, % | - |
| 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
| 3.1. Себестоимость, руб./ед. продукции | С |
| 3.2. Оптовая цена, руб./ед. продукции | Соп |
| 3.3. Рентабельность, % | Р |
| 3.4. Удельные капиталовложения, руб./ед. продукции | Е |
| 3.5. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб. | Э |
| 4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ |
| 4.1. Показатель патентной чистоты | Пч |
| 4.2. Показатель патентной защиты | Пз |

1.2. Для отдельных видов каменных стеновых материалов при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать требованиям ГОСТ 4.200-78.

2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.1; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6; 1.3; 1.4; 1.5.1; 2; 3; 4, должны применяться для изделий всех видов.

2.3. Применяемость показателей качества, не указанных в п. 2.2, приведена в табл. 2 и 3.

Таблица 2

| Номер | Вид пустотелых изделий |
| --- | --- |
| показателя | Кирпич | Камни |
| качества по | силикатный | керамический | силикатные | керамические | бетонные |
| табл. 1 | рядовой | лицевой | рядовой | лицевой | рядовые | лицевые | рядовые | лицевые | рядовые | лицевые |
| 1.1.2 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 1.1.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 1.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.5.2 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 1.5.3 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 1.5.4 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - |

Таблица 3

| Номер | Вид полнотелых изделий |
| --- | --- |
| показателя | Кирпич | Камни | Блоки |
| качества по табл. 1 | силикатный | керамический | бетонные | природные | из ячеистого | из природного |
|  | рядовой | лицевой | рядовой | лицевой | рядовые | лицевые |
| бетона | камня |
| 1.1.2 | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 1.1.5 | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.1.7 | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 1.1.8 | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 1.5.2 | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| 1.5.3 | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| 1.5.4 | - | + | - | +* | - | - | - | - | - |

Примечания к табл. 2 и 3. Знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость, знак «+*» - применяемость для глазурованных изделий.

2.4. Применяемость показателей качества изделий, не указанных в табл. 2 и 3 (вновь разрабатываемых и осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального назначения и изготовленных из тех же материалов.