ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.210-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система показателей качества продукции. Строительство МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ Номенклатура показателей Quality ratings system. Building ceramic finishing and facing materials. Nomenclature of characteristics | ГОСТ 4.210-79 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 ноября 1979 г. № 225 срок введения установлен

с 01.07.80

Настоящий стандарт распространяется на керамические отделочные и облицовочные материалы и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новых материалов;

аттестации материалов, прогнозировании и планировании их качества;

разработке систем управления качеством материалов;

составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества в зависимости от вида решаемых задач должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды материалов, а также методиками по оценке уровня качества материалов, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

# 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование критериев, показателей качества и единицы измерения | Условные обозначения показателей качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Водопоглощение, % | W |
| 1.1.2. Потеря в массе при истирании, г/см2 | И |
| 1.1.3. Предел прочности при статическом изгибе, МПа (кгс/см2) | σизг |
| 1.1.4. Термическая стойкость глазури, отсутствие волосных трещин | Т |
| 1.1.5. Морозостойкость, циклы | Мрз |
| 1.1.6. Размеры и отклонения от размеров, мм | е, b, h |
| 1.1.7. Искривление поверхности, мм | - |
| 1.1.8. Разнотолщинность, мм | - |
| 1.1.9. Косоугольность, мм | - |
| 1.2. Показатели технологичности |  |
| 1.2.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/м3 | Ти |
| 1.2.2. Удельная материалоемкость, кг/м2 | Му |
| 1.3. Показатели транспортабельности |  |
| 1.3.1. Возможность контейнеризации, пакетирования | - |
| 1.4. Эстетические показатели | - |
| 1.4.1. Цвет, фактура |  |
| 1.4.2. Дефекты внешнего вида (отбитости, щербины и зазубрины, мушки, выплавки, плешины, наколы) шт., мм | - |
| 2. Стабильность показателей качества |  |
| 2.1. Показатель однородности водопоглощения, % | По/ω |
| 2.2. Показатель соблюдения стандартов и технических условий, % | Пст |
| 2.3. Объем зарекламированной продукции, % | - |
| 3. Экономическая эффективность |  |
| 3.1. Оптовая цена, руб/м2 | Цоп |
| 3.2. Себестоимость, руб/м2 | С |
| 3.3. Рентабельность, % | Р |
| 3.4. Суммарный народнохозяйственный эффект на единицу продукции, руб. | Эн.х. |
| 3.5. Удельные капитальные вложения в производство, руб/м2 | Е |
| 4. Конкурентоспособность на внешнем рынке (патентно-правовые показатели) |  |
| 4.1. Показатель патентной защиты | Пз |
| 4.2. Показатель патентной чистоты | Пч |
| 4.3. Наличие экспорта | - |

1.2. Для отдельных видов керамических отделочных и облицовочных материалов, при необходимости установления повышенных требований к их качеству, в зависимости от назначения могут применяться дополнительно другие показатели качества.

# 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества керамических отделочных и облицовочных материалов в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.

2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня керамические отделочные и облицовочные материалы подразделяют на группы:

плитки для внутренней облицовки стен,

плитки для полов и ковры из них,

плитки фасадные и ковры из них, плитки фасонные.

2.3. Показатели внешнего вида, требования к форме и линейным размерам должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все группы материалов.

2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование показателей качества | Плитки для внутренней облицовки стен | Плитки для полов и ковры из них | Плитки фасадные и ковры из них | Плитки фасонные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопоглощение | + | + | + | + |
| Потеря в массе при истирании | - | + | - | - |
| Предел прочности при статическом изгибе | + | - | - | - |
| Термическая стойкость глазури | + | - | - | + |
| Морозостойкость | - | - | + | - |
| Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-» неприменяемость соответствующих показателей качества. |

2.5. Применяемость показателей качества для керамических отделочных и облицовочных материалов, не указанных в табл. 2 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.

2.6. Показатели качества критерия технического уровня, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2 - 1.3, применяются при выборе оптимального варианта новых материалов, их аттестации, прогнозировании и планировании качества, разработке системы управления качеством, составлении отчетности и информации о качестве.