ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛАСТИКИ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.229-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г.Б. Шалун, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Д. Орлов, Е.В. Новикова, Г.В. Левушкин

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра Е.Ф. Власкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 июня 1983 г. № 131

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

ПЛАСТИКИ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ			  ГОСТ

Номенклатура показателей			4.229-83

Quality ratings system. Building.

Decorative paper laminates. Nomenclature characteristics

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 июня 1983 г. № 131 срок введения установлен							    с 01.01.84

Настоящий стандарт распространяется на декоративные бумажно-слоистые пластики (далее - ДБСП) и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;

выборе оптимального варианта новой продукции;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве продукции.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны быть установлены соответствующими стандартами, техническими условиями и другими нормативно-техническими документами на ДБСП.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.1. Номенклатура показателей качества ДБСП по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование критерия, показателя качества

| и единица измерения | Условное обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |
| 1.1. Показатели назначения |
|  | 1.1.1. Разрушающее напряжение при изгибе, МПа |  |
| 1.1.2. Разрушающее напряжение при растяжении, МПа |  |
| 1.1.3. Стойкость к кипячению в воде, % |  |
| 1.1.4. Ударная прочность, мм | - |
| 1.1.5. Стойкость к истиранию, обороты | - |
| 1.1.6. Индекс распространения пламени |  |
| 1.1.7. Время самостоятельного горения и тления, с | - |
| 1.1.8. Показатель горючести |  |
| 1.1.9. Температура поверхности, (С |  |
| 1.1.10. Водопоглощение за 24 ч, % |  |
| 1.1.11. Гибкость | - |
| 1.1.12. Стойкость к загрязнению | - |
| 1.1.13. Термическая стойкость | - |
| 1.1.14. Стабильность линейных размеров, % | - |
| 1.1.15. Электрическое сопротивление, Ом |  |
| 1.2. Показатели уровня исполнения |
|  | 1.2.1. Предельные отклонения от: |  |
| номинальных размеров по длине, ширине, толщине, мм |
|  | перпендикулярности, мм/м |
|  | 1.2.2. Сколы на кромках, мм | - |
| 1.3. Показатель долговечности |
|  | 1.3.1. Срок службы, годы |  |
| 1.4. Показатели технологичности |
|  | 1.4.1. Трудоемкость изготовления, чел.-ч/т(м2 |  |
| 1.4.2. Материалоемкость, кг/т(м2 |  |
| 1.4.3. Энергоемкость изготовления, кВт(ч/т(м2 |  |
| 1.5. Показатели транспортабельности |
|  | 1.5.1. Масса, кг |  |
| 1.5.2. Габаритные размеры, мм |  |
| 1.6. Эргономические показатели |
|  | 1.6.1. Выделение в окружающую среду вредных веществ, мг/м3 | - |
| 1.7. Эстетические показатели |
|  | 1.7.1. Вид декоративной поверхности (глянец, матовость, тиснение) | - |
| 1.7.2. Цвет и рисунок поверхности (поверхность однотонная, с однокрасочным или многокрасочным рисунком, с рисунком «под дерево») | - |
| 1.7.3. Качество поверхности (царапины, вмятины, дефекты печати) | - |
| 2. Показатели стабильности качества |
| 2.1. Среднее квадратическое отклонение показателей качества (физико-механических и электрических свойств) |  |
| 2.2. Брак, % | - |
| 3. Показатели экономической эффективности |
| 3.1. Себестоимость( руб./т(м2 |  |
| 3.2. Рентабельность, % |  |
| 4. Конкурентоспособность на внешнем рынке |
| 4.1. Патентная чистота | Пч |
| 4.2. Наличие экспорта | - |

1.2. Для отдельных видов ДБСП при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

1.3. Термины и определения показателей качества ДБСП и методы их оценки приведены в справочном приложении.

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДБСП

2.1. Показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на следующие классификационные группы ДБСП:

пластики декоративные бумажно-слоистые листовые;

пластики декоративные бумажно-слоистые рулонные;

пластики декоративные бумажно-слоистые листовые огнезащищенные;

пластики декоративные бумажно-слоистые листовые нагревающиеся.

2.2. Показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются также на декоративные бумажно-слоистые пластики новых способов производства и новых областей применения, выпускаемые по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

3.1. Применяемость критериев качества в зависимости от вида решаемых задач приведена в табл. 2.

Таблица 2

|  | Наименование критериев качества |
| --- | --- |

| Основные виды решаемых задач | Технический уровень | Стабильность показателей | Экономическая эффективность | Конкурентоспособность на внешнем рынке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка стандартов и технических условий | + | + | + | + |
| Выбор оптимального варианта новой продукции | + | - | + | + |
| Аттестация продукции | + | + | + | + |
| Прогнозирование и планирование качества продукции | + | - | + | + |
| Разработка систем управления качеством продукции | + | + | + | - |
| Отчетность и информация о качестве продукции | + | + | + | + |

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость соответствующих критериев качества продукции.

3.2. Показателя качества назначения, уровня исполнения, долговечности и эргономические должны применяться для всех групп ДБСП при решении всех задач.

3.3. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.3; 1.1.13; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.4.1-1.4.3; 1.5.1; 1.5.2; 1.7.1-1.7.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1 и 4.2, являются общими для всех классификационных групп и должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все группы ДБСП.

3.4. Применяемость остальных показателей качества, не указанных в п. 3.3, приведена в табл. 3.

Таблица 3

| Номер | Группы ДБСП и область применения |
| --- | --- |
| показателя качес- |

Листовые

Рулонные

| Огнезащитные | Нагревающиеся |
| --- | --- |
| тва по табл. 1 | Мебель | Строительство | Мебель | Строительство | Судостроение | Авиация | Вагоностроение | Строительство |
| 1.1.1 | ( | + | - | - | + | ( | + | + |
| 1.1.2 | - | - | + | + | - | + | - | - |
| 1.1.4 | + | + | - | - | + | + | + | - |
| 1.1.5 | + | + | - | - | + | + | + | - |
| 1.1.6 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 1.1.7 | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1.1.8 | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.1.9 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.10 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.11 | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 1.1.12 | + | + | - | - | + | + | + | - |
| 1.1.14 | + | + | - | - | + | + | + | - |
| 1.1.15 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.6.1 | + | + | + | + | + | + | + | - |

Примечания:

1. Знак «+» означает, что данный показатель применяется знак «-» - не применяется в данной области.

2. Знак «(» означает ограниченную применяемость .показателя в данной области.

3.5. Новые виды и группы ДБСП могут иметь номенклатуру показателей качества, дополняющую установленную в табл. 1

Дополнительная .номенклатура показателей качества должна быть согласована с потребителем .при разработке стандартов и технических условий.

3.6. Показатели качества, установленные настоящим стандартом, но не предусмотренные действующими нормативно-техническими документами на ДБСП, должны вводиться в них при пересмотре (при наличии разработанных и утвержденных методов их оценки).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Термины и определения показателей качества ДБСП и методы их оценки

| Наименование показателя (термин) | Определение | Метод оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Разрушающее напряжение при изгибе | По ГОСТ 4648-71 | По ГОСТ 4648-71 |
| 2. Разрушающее напряжение при растяжении | По ГОСТ 11262-80 | По ГОСТ 11262-80 |
| 3. Стойкость к кипячению в воде | Стойкость пластиков к воздействию кипящей воды | По ГОСТ 9590-76 |
| 4. Ударная прочность | Способность пластика сопротивляться удару падающим шариком | То же |
| 5. Стойкость к истиранию | Способность декоративной поверхности пластика сопротивляться износу при абразивном воздействии | То же |
| 6. Индекс распространения пламени | По ГОСТ 12.1.017-80 | По ГОСТ 12.1.017-80 |
| 7. Время самостоятельного горения и тления | По ОСТ 1.90094-79 | По ОСТ 1.90094-79 |
| 8. Показатель горючести | Максимальное отношение количества тепла, выделенного образцом в процессе горения, к количеству тепла от источника зажигания | По ГОСТ 17088-71 |
| 9. Температура поверхности | Рабочая температура поверхности нагревающегося пластика в условиях эксплуатации | По ГОСТ 19689-80 |
| 10. Водопоглощение | Стойкость пластика к воздействию воды | По ГОСТ 4650-80 |
| 11. Гибкость | Способность рулонного пластика огибаться вокруг оправки заданного радиуса | По отраслевой НТД |
| 12. Стойкость к загрязнению | Способность лицевой поверхности пластика к сохранению цвета и внешнего вида при воздействии некоторых жидкостей и растворителей, применяющихся в быту | По ГОСТ 9590-76 |
| 13. Термическая стойкость | Стойкость пластика к воздействию сухого тепла | То же |
| 14. Стабильность линейных размеров | Изменение линейных размеров в диапазоне экстремальных относительных влажностей при повышенных температурах | По ГОСТ 9590-76 |
| 15. Электрическое сопротивление | По ГОСТ 19880-74 | По отраслевой НТД |
| 16. Предельные отклонения | По СТ СЭВ 145-75 | По ГОСТ 9590-76 |
| 17. Сколы на кромках | - | По ГОСТ 9590-76 |
| 18. Срок службы | По ГОСТ 13377-75* | Требует разработки |
| 19. Трудоемкость изготовления | Количественная характеристика трудозатрат на изготовление продукции | По отраслевой НТД |
| 20. Материалоемкость | Количественная характеристика расхода материальных ресурсов на изготовление продукции | То же |
| 21. Масса | - | По ГОСТ 9590-76 |
| 22. Габаритные размеры | - | То же |
| 23. Выделения в окружающую среду вредных химических веществ | - | Методические указания, утвержденные Министерством здравоохранения СССР |
| 24. Вид декоративной поверхности | - | По отраслевой НТД |
| 25. Цвет и рисунок поверхности | - | То же |
| 26. Качество поверхности | - | То же |
| 27. Среднее квадратическое отклонение | По ГОСТ 15893-77 | По ГОСТ 11.004-74 |
| 28. Процент брака | - | Отчетность |
| 29. Технологическая себестоимость | ГОСТ 14.205-83 | Отчетность |
| 30. Патентная чистота | Степень воплощения в продукции технических решений, способствующих ее беспрепятственной реализации в СССР и за рубежом | По РД 50-149-79 |
| 31. Наличие экспорта | - | Отчетность |

* С 01.07.84 действует ГОСТ 27.002-83.