ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. БЕТОННЫЕ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
И КОНСТРУКЦИИ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.250-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом СССР по делам строительства

Министерством промышленности строительных материалов СССР

Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С.Н. Нерсесов, канд. техн. наук (руководитель темы); В.А. Швыряев, канд. техн. наук; С.В. Тимофеев, канд. техн. наук; Д.А. Аверин; Д.Б. Хазанов, канд. архит.; Л.С. Экслер; В.И. Агаджанов, канд. эконом. наук; В.А. Клевцов, канд. техн. наук; Н.Н. Комаров, канд. техн. наук; М.Г. Коревицкая, канд. техн. наук; С.А. Каган, канд. техн. наук.

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства

Член Коллегии В.И. Сычев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. № 264

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система показателей качества СТРОИТЕЛЬСТВО. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ Номенклатура показателей Quality rating system. Building. Products and structures made of concrete and reinforced concrete. Nomenclature of characteristics. | ГОСТ 4.250-79 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. № 264 срок введения установлен

с 01.01.1980 г.

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия и конструкции, изготовляемые из бетонов всех видов (кроме жаростойких) и применяемые в зданиях и сооружениях различного назначения. Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новых изделий и конструкций;

аттестации изделий, прогнозировании и планировании повышения качества изделий и конструкций;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

Количественные значения показателей качества определяют методами, приведенными в стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий и конструкций.

# 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условное обозначение показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование критериев, показателей качества и единицы измерения | Условное обозначение показателей качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Нагрузка, Н, Н/м, Н/м2 (кгс, кгс/м, кгс/м2) |  |
| 1.1.2. Основные размеры, форма изделий и конструкций, м, мм |  |
| 1.1.3. Внутреннее гидростатическое давление в трубах (водонепроницаемость труб), МПа (кгс/см2) |  |
| 1.1.4. Марка бетона по прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) | R |
| 1.1.5. Марка бетона по прочности на растяжение МПа (кгс/см2) |  |
| 1.1.6. Марка бетона по морозостойкости, циклы | Мрз |
| 1.1.7. Марка бетона по водонепроницаемости | В |
| 1.1.8. Плотность (объемная масса) бетона, кг/м3 |  |
| 1.1.9. Вид бетона (тяжелый, на пористых заполнителях, ячеистый, крупнопористый, поризованный) | - |
| 1.1.10. Теплопроводность, Вт (м(К) (ккал/ч(м(град.) |  |
| 1.2. Показатели конструктивности |  |
| 1.2.1. Прочность (контрольная нагрузка при испытании на прочность), Н (кгс) |  |
| 1.2.2. Жесткость (прогиб при контрольной нагрузке)( мм |  |
| 1.2.3. Контрольная нагрузка при испытании на трещиностойкость, Н/ед. изм. (кгс/ед. изм.) |  |
| 1.2.4. Ширина раскрытия трещин, мм |  |
| 1.2.5. Передаточная прочность бетона, МПа (кгс/см2) |  |
| 1.2.6. Отпускная прочность бетона, МПа (кгс/ см2) | Rотп |
| 1.2.7. Отпускная влажность бетона, % | ( |
| 1.2.8. Масса изделия и отклонение от нее, кг |  |
| 1.2.9. Отклонение от номинальной плотности (объемной массы) бетона, кг/м3, % | - |
| 1.2.10. Номинальные линейные размеры и отклонения от них( мм |  |
| 1.2.11. Отклонение от прямолинейности реального профиля поверхности (непрямолинейность), мм | - |
| 1.2.12. Отклонение от плоскостности (неплоскостность) изделий и конструкций, мм | - |
| 1.2.13. Разность длин диагоналей лицевых плоскостей панелей и плит прямоугольной формы, мм | - |
| 1.2.14. Отклонение от перпендикулярности (неперпендикулярность) смежных поверхностей изделий и конструкций, мм/м |  |
| 1.2.15. Отклонение от прямолинейности профиля продольного сечения изделий цилиндрической формы, мм/м | - |
| 1.2.16. Номинальная толщина защитного слоя бетона и отклонение от нее, мм | - |
| 1.2.17. Контролируемое натяжение арматуры и отклонение от него, МПа (кгс/см2) |  |
| 1.2.18. Основные размеры арматурных изделий и отклонения от них, мм |  |
| 1.2.19. Расстояния между арматурными изделиями и отклонения от них, мм |  |
| 1.2.20. Номинальное положение арматурных изделий и закладных деталей и отклонения от него, мм | - |
| 1.2.21. Номинальные размеры закладных деталей и отклонения от них, мм | - |
| 1.2.22. Вид армирования, типы арматурных изделий, виды, классы и марки арматурной стали для арматурных изделий | - |
| 1.2.23. Прочность сварных соединений арматурных изделий, МПа (кгс/см2) |  |
| 1.3. Показатели долговечности |  |
| 1.3.1. Коррозионная стойкость | - |
| 1.3.2. Способ антикоррозионной защиты закладных деталей и арматуры | - |
| 1.3.3. Истираемость бетона, г/см2 | - |
| 1.3.4. Предел огнестойкости, ч |  |
| 1.4. Показатели эстетичности |  |
| 1.4.1. Категория бетонной поверхности | - |
| 1.4.2. Вид отделки лицевых поверхностей | - |
| 1.4.3. Цвет лицевых поверхностей | - |
| 1.5. Показатели транспортабельности |  |
| 1.5.1. Габаритные размеры, мм | - |
| 1.5.2. Материалоемкость крепления к транспортным средствам, кг | - |
| 1.5.3. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.(ч |  |
| 1.6. Показатели технологичности (на потребительскую единицу измерения) |  |
| 1.6.1. Удельная трудоемкость, чел.(ч | - |
| 1.6.2. Расход основных материалов, кг | - |
| 1.6.3. Энергоемкость, кВт(ч | - |
| 1.6.4. Степень механизации изготовления, % | - |
| 1.6.5. Степень автоматизации изготовления, % | - |
| 2. Стабильность показателей качества |  |
| 2.1. Показатели однородности |  |
| 2.1.1. Степень разброса прочности бетона, % | - |
| 2.1.2. Степень разброса плотности (объемной массы) бетона, % | - |
| 2.1.3. Степень разброса линейных размеров, %, мм | - |
| 2.1.4. Степень разброса контролируемого натяжения | - |
| арматуры, % | - |
| 2.1.5. Степень разброса толщины защитного слоя бетона( %( мм | - |
| 2.2. Объем зарекламированной продукции в общем объеме поставки, % | - |
| 2.3. Наличие экономических санкций | - |
| 2.4. Процент брака в объеме выпуска, % | - |
| 3. Экономическая эффективность (на потребительскую единицу измерения) |  |
| 3.1. Себестоимость, руб. |  |
| 3.2. Удельные капитальные вложения в производство, руб. |  |
| 3.3. Рентабельность, % | Р |
| 3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб. |  |

1.2. Для отдельных видов изделий и конструкций при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

(Поправка. ИУС 7-1980 г.).

# 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Область применения критериев качества бетонных и железобетонных изделий и конструкций должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня бетонные и железобетонные изделия и конструкции подразделяются на группы:

изделия и конструкции для зданий;

изделия и конструкции для инженерных сооружений предприятий;

изделия и конструкции для сооружений транспорта, энергетики и связи;

изделия и конструкции для гидротехнических, мелиоративных и водохозяйственных сооружений.

2.3. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 под номерами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.9, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.16 - 1.2.23, 1.4.1, 1.5.1, должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все виды изделий и конструкций.

2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий и конструкций приведена в табл. 2 - 4.

Применяемость показателей качества для изделий и конструкций, не указанных в таблицах, принимается по аналогии с приведенными изделиями и конструкциями того же функционального назначения.

Таблица 2

Применяемость показателей для бетонных и железобетонных

изделий и конструкций зданий

| Номер показателя качества | Фундаменты (блоки( сваи( плиты( фундаментные балки и т.п.) | Каркас (колонны( балки( ригели( прогоны( фермы( рамы и т.п.) | Стены (панели( блоки) | Перекрытия и покрытия (панели( плиты и т.п.) | Лестницы (ступени( марши( площадки) | Объемные элементы зданий (сантехкабины( блоки шахт( лифтов и т.п.) | Архитектурные детали зданий (плиты лоджий и балконов( карнизы( парапеты и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 1.2.2 | ( | ( | ( | + | + | ( | ( |
| 1.2.3; 1.2.4 | ( | ( | ( | + | + | + | + |
| 1.1.6 | + | + | + | + | + | ( | + |
| 1.1.7 | ( | ( | ( | ( | - | ( | ( |
| 1.1.8( 1.2.9 | ( | ( | ( | ( | - | - | - |
| 1.3.3 | - | - | - | - | + | - | - |
| 1.2.7 | - | - | ( | ( | - | - | - |
| 1.2.12 | - | - | + | + | ( | + | ( |
| 1.2.13 | - | - | + | + | ( | + | + |
| 1.2.14 | ( | ( | ( | ( | - | - | - |
| 1.4.2 | - | - | + | + | + | + | ( |
| 1.1.10 | - | - | + | ( | - | - | - |
| 1.3.4 | - | ( | ( | ( | + | ( | - |

Таблица 3

Применяемость показателей для бетонных и железобетонных

изделий и конструкций инженерных сооружений предприятий

| Номер показателя качества | Подземные емкости (резервуары, опускные колодцы, подвалы и т.п.) | Коммуникационные сети (тоннели), каналы, смотровые колодцы и т.п.) | Крепь шахтная, блоки, тюбинги | Водонапорные башни, градирни, наземные емкости (бункеры, силосы, закрома и т.п.) | Эстакады, галереи, этажерки и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 1.2.2 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 1.2.3; 1.2.4 | + | ( | + | + | + |
| 1.1.6 | ( | ( | - | + | + |
| 1.1.7 | + | ( | + | ( | - |
| 1.3.3 | ( | - | - | ( | - |
| 1.2.12 | ( | ( | - | + | - |
| 1.2.13 | ( | ( | ( | - | - |
| 1.2.14 | ( | ( | - | ( | + |

Таблица 4

Применяемость показателей для бетонных и железобетонных изделий и конструкций сооружений транспорта( энергетики и связи( гидротехнических( мелиоративных и водохозяйственных сооружений

| Номер показателей качества | Сооружения транспорта, энергетики и связи | Гидротехнические, мелиоративные и водохозяйственные сооружения |
| --- | --- | --- |
|  | Пролетные строения мостов | Тоннели( переходы и т.п. | Шпалы | Опоры мостов( ЛЭП( линий связи | Покрытия аэродромные и дорожные | Плотины и водопропускные сооружения | Каналы( открытые водоемы | Коллекторы трубы и т.п. |
| 1.2.1 | ( | ( | + | ( | ( | ( | ( | ( |
| 1.2.2 | + | ( | - | ( | + | ( | ( | ( |
| 1.2.3( 1.2.4 | + | + | + | + | + | + | + | ( |
| 1.1.3 | - | - | - | - | - | - | - | ( |
| 1.1.6 | + | + | + | + | + | + | + | ( |
| 1.1.7 | ( | ( | - | ( | - | + | ( | ( |
| 1.3.3 | - | ( | - | - | + | ( | ( | ( |
| 1.2.13 | - | ( | - | - | + | - | - | - |
| 1.2.14 | + | + | - | ( | + | - | - | ( |
| 1.4.2 | ( | ( | - | ( | ( | ( | - | - |
| 1.2.12 | - | ( | - | - | + | - | - | - |
| 1.2.15 | - | ( | - | ( | - | ( | - | ( |

Примечание. В табл. 2 - 4 знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость, знак «(» - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.