ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТОДОВ 
ОКРАШИВАНИЯ

ГОСТ 9.105-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

MOCKВA

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система зашиты от коррозии и старения ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ Классификация и основные параметры методов окрашивания Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings. Classification and basic parameters of painting methods | ГОСТ 9.105-80 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.07.81 
до 01.07.96

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и основные параметры методов окрашивания.

# 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОКРАШИВАНИЯ

1.1. В зависимости от состояния лакокрасочного материала и способа подачи методы окрашивания объединяют в группы, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

| Состояние лакокрасочного материала | Способ подачи | Метод окрашивания | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| Жидкий диспергированный материал | Лакокрасочный материал в дозированном количестве равномерно подается на поверхность в виде жидкого диспергированного материала | Пневматическое распыление. Безвоздушное распыление. Электростатическое распыление. Пневмоэлектростатическое распыление. Безвоздушное электростатическое распыление. | I |
| Порошковый материал | Лакокрасочный материал в дозированном количестве равномерно подается на поверхность в виде порошковой аэродисперсии | Пневматическое распыление на нагретое изделие. Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое или холодное изделие. | II |
|  | Нагретое или холодное изделие погружается в порошковую аэродисперсию | Погружение в псевдоожиженный слой нагретого изделия. Погружение (без погружения) в псевдоожиженный слой нагретого или холодного изделия с применением электрополя. |  |
| В объеме материала | Изделие погружается в лакокрасочный материал | Окунание. Окунание с последующей выдержкой в парах растворителя. Окунание с последующим центрифугированием. Электроосаждение. Автоосаждение. | III |
| Струя материала | Лакокрасочный материал подается на поверхность в виде струй или свободно падающей завесы | Струйный облив. Струйный облив с последующей выдержкой в парах растворителя. Налив. | IV |
| Слой материала | - | Валок. | V |
|  |  | Кисть. |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. Метод окрашивания изделий устанавливают в зависимости от вида лакокрасочного материала, класса покрытия, габаритов и конфигурации изделий и типа производства.

Выбор метода окрашивания проводят по рекомендуемому приложению 1.

# 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТОДОВ ОКРАШИВАНИЯ

2.1. Основные параметры методов окрашивания, подлежащие контролю, приведены в табл. 2.

Периодичность контроля основных параметров окрашивания устанавливают в нормативно-технической документации на лакокрасочные покрытия конкретных изделий.

(Измененная редакция, Изм, № 1).

2.2. Концентрация влаги и минеральных масел в сжатом воздухе при окрашивании методом распыления должна соответствовать ГОСТ 9.010-80.

2.3. Предельные значения основных параметров окрашивания приведены в рекомендуемом приложении 2.

2.4. Перечень приборов, применяемых для контроля параметров окрашивания, по стандартам или техническим условиям приведен в справочном приложении 3.

2.5. Перечень оборудования, применяемого для окрашивания, приведен в справочном приложении 4.

2.6. В производственных помещениях, предназначенных для окрашивания изделий, - температура воздуха должна быть не менее 15 °С и не более 30 °С, относительная влажность не более 80 %. В технически обоснованных случаях допускается другое Значение температуры при условии обеспечения требуемого качества покрытия.

| Основные параметры окрашивания | Окрашивание жидким диспергированным материалом методом | Окра шивание порошковым материалом методом | Окрашивание в объеме материала методом | Окрашивание струей материала методом | Окрашивание слоем материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пневматического распыления | безвоздушного распыления | электростатического распыления | пневмоэлектростатического распыления | безвоздушного электростатического распыления | пневматического распыления на нагретое изделие | пневмоэлектростатического распыления на нагретое или холодное изделие | погружения в псевдоожиженный слой нагретого изделия | погружения в псевдоожиженный слой нагретого или холодного изделия с применением электрополя | окунания | окунания с последующей выдержкой в парах растворителя | окунания с последующим центрифугированием | электроосаждения | автоосаждения | струйного облива | струйного облива с последующей выдержкой в парах растворителя | налива | валком | кистью |
|  |  |  |  |  |  |  | с автономным источником высокого напряжения | с трибоэлектризацией частиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рабочая вязкость лакокрасочного материала, с | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 2. Толщина лакокрасочного покрытия, мкм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. Температура лакокрасочного материала, (С | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4. Рабочее давление лакокрасочного материала, МПа (кгс/см2) | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| 5. Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Расстояние до окрашиваемого изделия, мм | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 7. Производительность по расходу лакокрасочного материала, г/мин | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| 8. Расход лакокрасочного материала на 1 см коронирующей кромки, г/мин | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Напряжение, подаваемое на распылитель (электрод), кВ | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Напряженность электрического поля, кВ/см | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Время окрашивания, с | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 12. Время выдержки в паровом туннеле, мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Время стенания излишков, мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 14. Концентрация паров растворителя в паровом туннеле, г/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 15. Скорость погружения изделия, мм/с | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 16. Скорость изъятия изделия, мм/с | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 17. Частота вращения центрифуги, с-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Время центрифугирования, с | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Водородный показатель рабочего раствора (pH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +* | +* | +* | - | - | - | - |
| 20. Массовая доля рабочего раствора, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 21. Напряжение постоянного тока при окрашивании изделий, В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 22. Удельное электрическое сопротивление материала, Ом(см | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Диэлектрическая проницаемость материала | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Температура изделия, °С | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Массовая доля влаги и легколетучих веществ, % | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Время выдержки на воздухе, мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |

Примечание. Знак (+) означает, что параметр устанавливают; знак (-) - параметр не устанавливают; знак (+*) - параметр устанавливают при окрашивании водоразбавленными лакокрасочными материалами.

При окрашивании изделий методами безвоздушного распыления и безвоздушного электростатического распыления рабочее давление сжатого воздуха контролируют на пневмоприводе насоса.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

| Метод окрашивания | Лакокрасочный материал | Класс покрытия по ГОСТ 9.032-74 | Габариты, конфигурация изделия | Тип производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневматическое распыление без нагрева | Различный | I | Различные | Единичное, серийное, массовое |
| Пневматическое распыление с нагревом |  | II | То же | Серийное, массовое |
| Безвоздушное распыление без нагрева и с нагревом | То же | III | Средние, крупные и особо крупные; простой и средней сложности | Единичное, серийное, массовое |
| Электростатическое распыление | С соответствующими электрическими свойствами | II | Различные; простой и средней сложности | Серийное, массовое |
| Пневмоэлектростатическое распыление | С соответствующими электрическими свойствами | II | Различные | Серийное, массовое |
| Безвоздушное электростатическое распыление | То же | III | Различные; простой и средней сложности | То же |
| Пневматическое распыление на нагретое изделие | Порошковый | IV | Различные | Единичное, серийное, массовое |
| Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое или холодное изделие | То же | IV | То же | Серийное, массовое |
| Погружение в псевдоожиженный слой нагретого изделия | Порошковый | IV | Особо мелкие, средние, простой и средней сложности | То же |
| Погружение (без погружения) в псевдоожиженный слой нагретого или холодного изделия с применением электрополя | » | IV | То же | » |
| Окунание | Однокомпонентный, кроме быстросохнущего | IV | Не более 6000 мм простой и средней сложности | » |
| Окунание с последующей выдержкой в парах растворителя | Однокомпонентный, кроме быстросохнущего | IV | Не более 6000 мм простой и средней сложности | Серийное, массовое |
| Окунание с последующим центрифугированием | То же | - | Мелкие, средняя и сложная | Серийное |
| Электроосаждение | Водоразбавляемый | II | Различные | Серийное, массовое |
| Струйный облив | Однокомпонентный, кроме быстросохнущего и пенообразующего | V | Средние, крупные; простой и средней сложности | То же |
| Струйный облив с последующей выдержкой в парах растворителя | Однокомпонентный, кроме быстросохнущего и пенообразующего | V | Средние, крупные и особо крупные; простой и средней сложности | Серийное, массовое |
| Налив | Различные | III | Различные; простой сложности | То же |
| Валками | То же | V | То же | » |
| Кистью | » | V | Различные | Единичное |
| Автоосаждение | Однокомпонентный вододисперсионный | III - IV | Мелкие, средние; различные | Серийное |

Примечание. Для быстросохнущих лакокрасочных материалов время высыхания до степени I по ГОСТ 19007-73 не более 30 мин при температуре 18 - 23 (С.

(Измененная редакция, Изм. № 1. 2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Таблица 1

Предельные значения параметров для I группы методов окрашивания

| Основные параметры | Метод окрашивания |
| --- | --- |
|  | пневматическим распылением без нагрева | пневматическим распылением с нагревом | безвоздушным распылением без нагрева | безвоздушным распылением с нагревом | электростатическим распылением | пневмоэлектростатическим распылением | безвоздушным электростатическим распылением |
| Рабочая вязкость лакокрасочного материала по ВЗ-246 4.0. с | 11 - 50 | 20 - 50 | 15 - 70* | 16 - 80 | 15 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 |
| Толщина одного слоя лакокрасочного покрытия, мкм | 6 - 10 | 20 - 50 | 8 - 45 | 25 - 50 | 10 - 25 | 10 - 25 | 15 - 30 |
| Температура лакокрасочного материала, °С | 15 - 30 | 55 - 70 | 15 - 30 | 40 - 95 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 |
| Рабочее давление лакокрасочного материала, МПа (кгс/см2) | 0,05 - 0,25 (0,5 - 2,5) | 0,1 - 0,4 (1 - 4) | 10 - 25 (100 - 250) | 4 - 10 (40 - 100) | - | 0,1 - 0,5 (1 - 5) | 6 - 8 (60 - 80) |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,25 - 0,55 (2,5 - 5,5) | 0,2 - 0,55 (2 - 5,5) | 0,3 - 0,7 (3 - 7) | 02 - 0,6 (2 - 6) | - | 0,3 - 0,5 (3 - 5) | 0,3 - 1,0 (3 - 10) |
| Расстояние до окрашиваемого изделия, мм | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 200 - 400 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
| Расход лакокрасочного материала через сопло, г/мин | 80 - 1200 | не более 700 | 400 - 2000 | 300 - 1200 | - | 100 - 300 | 400 - 600 |
| Расход лакокрасочного материала на 1 см коронирующей кромки, г/мин | - | - | - | - | 1 - 2,5 | - | - |
| Напряжение, подаваемое на распылитель, кВ | - | - | - | - | 70 - 120 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Напряженность электрического поля, кВ/см | - | - | - | - | 3 - 4 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 |
| Удельное электрическое сопротивление лакокрасочного материала, Ом(см | - | - | - | - | 5(106 - 1(108 | 5(106 - 1(108 | 5(106 - 1(108 |
| Диэлектрическая проницаемость лакокрасочного материала | - | - | - | - | 6 - 11 | 6 - 11 | 6 - 11 |

* Рабочую вязкость лакокрасочного материала допускается определять вискозиметром типа ВЗ-240 с диаметром сопла 4 мм.

Рабочая вязкость нитрошпатлевок допускается до 150 с.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Таблица 2

Предельные значения параметров для II группы методов окрашивания

| Основные параметры | Метод окрашивания |
| --- | --- |
|  | Пневматическое распыление на нагретое изделие | Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое или холодное изделие | Погружение в псевдоожиженный слой нагретого изделия | Погружение в псевдоожиженный слой нагретого или холодного изделия с применением электрополя |
|  |  | с автономным источником высокого напряжения | с трибоэлектризацией частиц |  |  |
| Толщина одного слоя лакокрасочного покрытия, мкм, не более | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,1 - 0,6 (1,0 - 6,0) | 0,1 - 0,6 (1,0 - 6,0) | 0,1 - 0,6 (1,0 - 6,0) | 0,01 - 0,03 (0,1 - 0,3) | 0,01 - 0,03 (0,1 - 0,3) |
| Расстояние до окрашиваемого изделия, мм, не более | 400 | 400 | 400 | - | - |
| Производительность по расходу лакокрасочного материала, г/мин | 500 | 400 | 200 | - | - |
| Распыление, подаваемое на распылитель (электрод), кВ, не более | - | 80 | - | - | 80 |
| Температура нагретого изделия, °С, не более | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 |
| Время окрашивания, с, не более | - | - | - | 5 | 10 |
| Скорость погружения изделий, м/с | - | - | - | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 1,0 |
| Скорость изъятия изделий, м/с | - | - | - | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 1,0 |
| Массовая доля влаги и легколетучих веществ в лакокрасочном материале, %, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 3*

Предельные значения параметров для III - V групп окрашивания

| Основные параметры | Метод окрашивания |
| --- | --- |
|  | Окунание | Окунание с после дующей выдержкой в парах растворителя | Окунание с последующим центрифугированием | Электроосаждение анодное | Электроосаждение катодное | Автоосаждение | Струйный облив | Струйный облив с последующей выдержкой в парах растворителя | Налив | Волок | Кисть |
| Рабочая вязкость лакокрасочного материала по ВЗ-246 4,0, с | 14 - 30 | 14 - 30 | 10 - 16 67 - 73 | - | - | 10 - 12 | 14 - 30 | 17 - 40 | 20 - 50 | 30 - 150 | 15 - 40 |
| Толщина одного слоя лакокрасочного покрытия, мкм | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 8 - 20 | 25 - 35 | 10 - 30 | 10 - 40 | 15 - 40 | 10 - 50 | 10 - 25 |
| Температура лакокрасочного материала, °С | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 18 - 26 | 18 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 |
| Массовая доля рабочего раствора, % | - | - | - | 2 - 17 | 10 - 20 | 25 - 35 | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление лакокрасочного материала, МПа | - | - | - | - | - | - | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | - | - | - |
| Водородный показатель рабочего раствора, (pH) | - | - | - | 6,8 - 8,6 | 5,8 - 8,1 | 1,7 - 2,3 | 7,5 - 8,6 | - | - | - | - |
| Напряжение постоянного тока при окрашивании изделия, В | - | - | - | 30 - 380 | 150 - 400 | - | - | - | - | - | - |
| Время окрашивания, с | - | - | - | 60 - 180 | 60 - 180 | 20 - 30 | - | - | - | - | - |
| Время стекания излишков, мин | 3 - 10 | - | - | - | - | - | 3 - 10 | - | - | - | - |
| Время выдержки на воздухе, мин | - | - | - | - | - | 0,7 - 1,2 | - | - | - | - | - |
| Скорость погружения изделия, мм/с | 8 - 50 | - | 5 - 7 40 - 50 | 8 - 50 | 8 - 50 | 15 - 50 | - | - | - | - | - |
| Скорость изъятия изделия, мм/с | 8 - 50 | - | 5 - 7 10 - 15 | - | - | 15 - 50 | - | - | - | - | - |
| Частота вращения центрифуги, с-1 | - | - | 5 - 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время центрифугирования, с | - | - | 10 - 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Концентрация паров растворителя в паровом туннеле, г/м3 | - | 15 - 25 | - | - | - | - | - | 15 - 25 | - | - | - |
| Время выдержки в паровом туннеле, мин | - | - | - | - | - | - | - | 3 - 15 | - | - | - |
| Расстояние до окрашиваемого изделия, мм | - | - | - | - | - | - | 150 - 300 | 150 - 300 | 100 - 150 | - | - |
| Производительность по расходу лакокрасочного материала, г/мин | - | - | - | - | - | - | 100 - 500 | 100 - 500 | - | - | - |

Примечания:

1. Рабочую вязкость лакокрасочного материала допускается определять вискозиметром типа ВЗ-246 с диаметром сопля 4 мм.

2. Толщина лакокрасочного покрытия на внутренних поверхностях изделий с замкнутым контуром и на поверхностях, обработанных дробеструйным методом, обеспечивается технологическим процессом окрашивания.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

* Табл. 4 и 5 исключены (Изм. № 1)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

| Параметр окрашивания | Перечень приборов и методов |
| --- | --- |
| Рабочая вязкость лакокрасочного материала, с | Вискозиметр ВЗ-246 4,0 по ГОСТ 9070-75. Метод определения по ГОСТ 8420 - 74. |
| Толщина слоя лакокрасочного покрытия, мкм | Электромагнитные и токовихревые толщиномеры типа МТ-41НЦ, МТ-50НЦ, ВТ-50НЦ и другие с точностью измерения до 10 %. |
| Температура лакокрасочного материала, °С | Термометры стеклянные жидкостные (не ртутные) типов А и Б с ценой деления не более 2 °С по ГОСТ 28498-90. Термометры сопротивления классов K-I и К-II по ГОСТ 6651-84 в комплекте с лагометрами классов от 0,5 до 1,5 по ГОСТ 9736-80 или в комплекте с уравновешенными автоматическими мостами классов точности от 0,2 до 1,0 по ГОСТ 7164-78. Термометры манометрические по ГОСТ 8624-80. Нестандартные предварительно проградуированные термометры с термоэлектродами, обладающими гомогенной структурой при измерениях в неизотермической области в комплекте с потенциометрами по ГОСТ 7164-78. |
| Рабочее давление лакокрасочного материала, МПа (кгс/см2) | Манометры по ГОСТ 2405-88. Образцовые пружинные манометры. Мембранные разделители типа РМ. |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) | Манометры по ГОСТ 8625-77. Манометры пружинные образцовые. |
| Расстояние до окрашиваемого изделия, мм | Линейки измерительные металлические по ГОСТ 427-75. |
| Производительность по расходу лакокрасочного материала, г/мин | Секундомеры механические по ГОСТ 5072-79. Весы настольные гирные и циферблатные по ГОСТ 23676-79 |
| Расход лакокрасочного материала на 1 см коронирующей кромки, г/мин | Весы настольные гирные и циферблатные по ГОСТ 23676-79. Секундомеры механические по ГОСТ 5072-79. |
| Напряжение, подаваемое на распылитель, кВ | Вольтметры, класс точности 1,5 по ГОСТ 8711-78. |
| Напряженность электрического поля, кВ/см | Вольтметры, класс точности 1,5 по ГОСТ 8711-78. Киловольтметры, класс точности 1,5 по ГОСТ 8711-78. Линейки измерительные металлические по ГОСТ 427-75. |
| Время окрашивания окунанием, обливом, электроосаждением, мин | Секундомеры механические по ГОСТ 5072-79. Часы настольные и настенные балансовые механические по ГОСТ 3309-84. |
| Время выдержки в паровом туннеле, мин | То же |
| Время стекания излишков, мин | » |
| Время центрифугирования, с | » |
| Частота вращения центрифуги, с-1 | Тахометры по ГОСТ 21339-82. |
| Скорость погружения изделия, мм/с | Линейки измерительные металлические по ГОСТ 427-75. Секундомеры механические по ГОСТ 5072-79. |
| Скорость изъятия изделия, мм/с | Секундомеры механические по ГОСТ 5072-79. Линейки измерительные металлические по ГОСТ 427-75. |
| Концентрации паров растворителя в паровом туннеле, г/м3 | Газоанализаторы горючих газов и паров переносные по ОСТ 25 1256-86. |
| Температура воздуха в паровом туннеле, °С | Термометры стеклянные технические по ГОСТ 28498-90. |
| Водородный показатель рабочего раствора (pH) | pH-метры типа pH-121 и pH-340 по стандартам или техническим условиям. |
| Массовая доля рабочего раствора, % | Концентратор кондуктометрический по стандартам или техническим условиям. |
| Напряжение постоянного тока изделий, В | Киловольтметры, класс точности 1,5 по ГОСТ 8711-78. |
| Удельное электрическое сопротивление лакокрасочного материала, Ом(см | Электронные тераомметры типа Е-6-16, Е-6-17, Е-6-13, Е-6-13А, прибор ПУС-2. Метод определения по ГОСТ 18187-72 или по ГОСТ 6581-75. |
| Диэлектрическая проницаемость лакокрасочного материала | Измеритель добротности типа Е-7-11, при частоте 1 - 5 МГц. Метод определения по ГОСТ 18187-72 или по ГОСТ 6581-75. |
| Удельное электрическое сопротивление порошкового материала, Ом(см | Метод определения по ГОСТ 22372-77. |
| Диэлектрическая проницаемость порошкового материала | Метод определения по ГОСТ 22372-77. |
| Массовая доля влаги и легколетучих веществ, % | Метод определения по ГОСТ 17537-72 |
| Температура, °С | Термометры стеклянные технические по ГОСТ 28498-90 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

| Метод окрашивания | Установка | Вид оборудования |
| --- | --- | --- |
| Пневматическое распыление | Установки ручного окрашивания периодического действия | Тупиковые или проходные камеры, безкамерные установки, оборудованные вытяжкой (местной) или приточно-вытяжной вентиляцией с боковым, нижним отсосом и верхним притоком, гидрофильтром, отстойные ванны с насосным агрегатом, краскораспылительная аппаратура, включающая ручные пневматические краскораспылители, красконагнетательные баки, систему централизованной краскоподачи и воздухоочистители (масловлагоотделители). |
|  | Установки автоматического окрашивания непрерывного действия | Проходные камеры, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией, с боковым, продольным, нижним отсосом и верхним притоком, гидрофильтры, отстойные ванны с насосным агрегатом, краскораспылительная аппаратура, включающая автоматические пневматические краскораспылители, красконагнетательные баки (система централизованной краскоподачи) и воздухоочистители, механизмы перемещения краскораспылителей или стационарные стойки для их закрепления, системы автоматического управлении краскораспылителями, пульт управления. |
| Безвоздушное распыление | Установки ручного окрашивания периодического действия | Бескамерные установки и посты, оборудованные местной вентиляцией, проходные камеры, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией с боковым продольным, нижним отсосом и верхним притоком, гидрофильтры, отстойные ванны с насосным агрегатом, установки безвоздушного распыления без нагрева лакокрасочного материала и с нагревом, включающие насос высокого давления с пневмо- (электро-) приводом штанги высокого давления, ручные краскораспылители безвоздушного распыления, нагревательные устройства в УБР с подогревом, расходные емкости лакокрасочного материала. |
|  | Установки автоматического окрашивания непрерывного действия | Проходные камеры, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией с боковым, продольным нижним отсосом и верхним притоком, гидрофильтры, отстойные ванны с насосным агрегатом, установка безвоздушного распыления без нагрева и с подогревом с автоматическими краскораспылителями безвоздушного распыления, механизмы перемещения краскораспылителей или стационарные стойки для их закрепления, системы автоматического управления краскораспылителями, пульт управления. |
| Электростатическое распыление | Установки ручного окрашивания в электрополе периодического действия | Камеры или посты ручного нанесения, оборудованные системой местной вытяжки вентиляции, ручные электромеханические распылители, источники высокого напряжения, блок насосов-дозаторов, блок расходных емкостей лакокрасочного материала и растворителя для промывки краскопроводов, пульт управления. |
|  | Установки автоматического окрашивания в электрополе непрерывного действия | Камеры, оборудованные приточно-вытяжной системой вентиляции, автоматические электромеханические распылители, механизмы перемещения с системой распылителей или стационарные стойки, источники высокого напряжения с системой высоковольтной разводки, блок насосов-дозаторов, блок расходных емкостей лакокрасочного материала и растворителя для промывки краскопроводов, пульт управления. |
| Пневмоэлектростатическое распыление | Установки ручного окрашивания в электрополе периодического действия | Камеры или посты ручного нанесения, оборудованные системой местной вытяжки вентиляции, ручные пневмоэлектростатические распылители, источник высокого напряжения, блок насосов-дозаторов, блок расходных емкостей лакокрасочного материала и растворителя для промывки краскопроводов, пульт управления. |
|  | Установки автоматического окрашивания в электрополе непрерывного действия | Камеры, оборудованные приточно-вытяжной системой вентиляции, гидрофильтры, автоматические пневмоэлектростатические распылители, механизмы перемещения с системой распылителей или стационарные стойки, источник высокого напряжения с системой высоковольтной разводки, блок насосов-дозаторов, блок расходных емкостей лакокрасочного материала и растворителя для промывки краскопроводов, пульт управления. |
| Безвоздушное электростатическое распыление | Установки ручного окрашивания в электрополе периодического действия | Камеры или посты ручного нанесения, оборудованные системой местной вытяжки вентиляции, ручные гидроэлектростатические распылители, источник высокого напряжения, блок насосов-дозаторов, блок расходных емкостей лакокрасочного материала и растворителя для промывки краскопроводов, пульт управления. |
|  | Установки автоматического окрашивания в электрополе непрерывного действия | Камеры, оборудованные приточно-вытяжной системой вентиляции, гидрофильтры, автоматические гидроэлектростатические распылители, механизмы перемещения с системой распылителей или стационарные стойки, источник высокого напряжения с системой высоковольтной разводки, блок насосов-дозаторов, блок расходных емкостей лакокрасочного материала и растворителя для промывки краскопроводов, пульт управления. |
| Пневматическое распыление на нагретое изделие | Установки окрашивания порошковыми материалами пневматическим напылением | Камеры нанесения, оборудованные системой вытяжной вентиляции, распылители, установки для дозировки и подача порошковых материалов к распылителям (питатели), масловлагоотделитель, система рекуперации, нагревательная печь, пульт управления. |
| Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое или холодное изделие | Установки ручного окрашивания порошковыми материалами | Камеры ручного нанесения, оборудованные системой вытяжной вентиляции, ручные пневмоэлектростатические распылители, источник высокого напряжения, установка для дозировки и подачи порошковых материалов к распылителям (питателям), устройство для загрузки порошковых материалов в питатели, система рекуперации, пульт управления. |
|  | Установки автоматического окрашивания порошковыми материалами непрерывного действия | Камеры автоматического нанесения, оборудованные системой приточно-вытяжной вентиляции, автоматические пневмоэлектростатические распылители, источник высокого напряжения, механизм перемещения распылителей или стационарные стойки, питатели, устройство для загрузки порошковых материалов в питатели, система рекуперации, пульт управления. |
| Погружение в псевдоожиженный слой нагретого изделия | Установки окрашивания порошковыми материалами в псевдоожиженном слое | Аппарат для нанесения порошковых материалов, система приторно-вытяжной вентиляции, масловлагоотделитель, устройство для подъема и опускания деталей, нагревательная печь, устройство для загрузки порошковых материалов, пульт управления. |
| Погружение (без погружения) в псевдоожиженный слой нагретого или холодного изделия с применением электрополя | Установки окрашивания порошковыми материалами в псевдоожиженном слое с применением электрополя | Аппарат для нанесения порошковых материалов, система приточно-вытяжной вентиляции, источник высокого напряжения, масловлагоотделитель, устройство для подъема и опускания деталей, нагревательная печь, устройство для загрузки порошковых материалов, пульт управления. |
| Окунание | Установки окрашивания окунанием непрерывного действия | Установки, включающие ванну окунания с бортовым или верхним отсосом, систему перемешивания, наносные агрегаты, теплообменники, систему контроля, систему вытяжной вентиляции и вытяжных завес, рабочий туннель с лотком стока, пульт управления |
| Окунание с последующей выдержкой в парах растворителя | Установки окрашивания окунанием непрерывного действия | Установки, включающие ванну окунания с бортовым или верхнем отсосом, систему перемешивания, насосные агрегаты, теплообменники, систему контроля, систему вытяжной вентиляции н вытяжных завес, рабочий туннель с лотком стока, пульт управления. |
| Окунание с последующим центрифугированием | Линия влагозащиты субблоков | Установки, включающие ванну окунания с бортовым или верхним отсосом, систему перемешивания, наносные агрегаты, теплообменники, центрифуги, систему контроля, пульт управления. |
| Электроосаждение | Установки окрашивания электроосаждением непрерывного действия | Установки, включающие ванну электроосаждения, оборудованную установками для перемешивания лакокрасочных материалов и удаления пены с поверхности зеркала ванны, приточно-вытяжную вентиляцию, типовые узлы токосъемных устройств, источник электропитания, контуры струйного облива для промывки, насосные агрегаты, бак-сборник для промывки жидкости, зона обдувки блока приготовления лакокрасочного материала, блок очистки отработанной воды, сливная емкость, установка ультрафильтрации, система средств автоматического управления и контроля, холодильные установки, пульт управления. |
| Струйный облив и струйный облив с последующей выдержкой в парах растворителя | Установка окрашивания струйным обливом и струйным обливом с выдержкой в парах растворителя непрерывного действия. | Рабочий туннель, система вытяжных завес, система рециркуляции, система краскоподачи, включающая баки для лакокрасочного материала, насосные агрегаты, контуры облива, теплообменники, промывочные контуры, систему средств автоматического управления и контроля технологических параметров окраски, пульт управления. |
| Налив | Лакокрасочные машины непрерывного действия | Станина, одна - две наливные головки, механизм подъема головок, транспортер для перемещения изделий, лотки для стекания материала, баки для материала, насосные агрегаты. |
| Валок | Двух- или трехвалковые машины непрерывного действия прямой и обратной ротации | Окрасочные и опорные валки, индивидуальный реверсивный привод валков с плавной регулировкой скоростей и зазоров между валками, емкость для лакокрасочного материала с устройством подачи лакокрасочного материала на питающий валок. |
| Кисть | - | Кисти различных типов (маховые, ручники, трафаретные, филенчатые, флейцы, валиковые и др.), приспособление для хранения кистей, расходные емкости лакокрасочного материала, емкости для промывки кистей. |
| Автоосаждение | Установки окрашивания автоосаждением непрерывного действия | Установка, включающая ванны окунания, приточно-вытяжная вентиляция, насосы для перемещения составов, фильтрации и циркуляции, пульт управления |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. М. Елисаветский, канд. хим. наук; В. Г. Русанов, Л. Г. Шевелева, Г. К. Козловцева, А. Т. Щеголева, О. Л. Большакова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 мая 1980 г. № 2064

3. Срок проверки - 1995 г.

Периодичность проверки - 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.010-80 | 2.2 |
| ГОСТ 9.032-74 | Приложение 1 |
| ГОСТ 427-75 | Приложение 3 |
| ГОСТ 2405-88 | То же |
| ГОСТ 3309-84 | » |
| ГОСТ 5072-79 | » |
| ГОСТ 6521-72 | » |
| ГОСТ 6581-75 | » |
| ГОСТ 6651-84 | » |
| ГОСТ 7164-78 | » |
| ГОСТ 8420-74 | » |
| ГОСТ 8624-80 | » |
| ГОСТ 8711-78 | » |
| ГОСТ 9070-75 | » |
| ГОСТ 17537-72 | » |
| ГОСТ 18187-72 | » |
| ГОСТ 19007-73 | Приложение 1 |
| ГОСТ 21339-82 | Приложение 3 |
| ГОСТ 22372-77 | То же |
| ГОСТ 23676-79 | » |
| ГОСТ 28498-90 | » |
| ОСТ 25 1256-86 | » |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) С ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, утвержденными в январе 1986 г., декабре 1990 г. (ИУС 5-86, 4-91)

7. ПРОВЕРЕН в 1990 г. Срок действия продлен до 01.07.96 Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3539

СОДЕРЖАНИЕ

1. Классификация методов окрашивания 1 2. Основные параметры методов окрашивания 2 Приложение 1 7 Приложение 2 8 Приложение 3 11 Приложение 4 12